TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Lackspachtel

Universell anwendbarer, gebrauchsfertiger weißer Lackspachtel mit hervorragender

Füll- und Deckkraft für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Lackspachtel ist eine hochwertige Spachtelmasse auf der Basis einer Kombination speziell ausgewählter Kunstharze und ist optimal einsetzbar für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall und alten Putz.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Füll- und Deckkraft

- hoher Weißgrad

- hohe Ergiebigkeit

- sehr gute Schleifbarkeit

- optimale Trocknung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen

- mehrmalige Spachtelungen am Tag, auch Naß in Naßauftrag möglich

- überstreichbar mit Kunstharzlacken und wasserverdünnbaren Lacken

- besonders leicht verarbeitbar

- lösungsmittelhaltig

Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Metalluntergründe mit entsprechender Grundierung vorbehandeln.

Holzuntergründe mit Holzimprägnierung oder Vorstreichfarbe beschichten. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen.

Intakte Holzlackierungen ebenfalls mit Vorstreichfarbe behandeln.

Alte Putzflächen mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX® Lackspachtel mit geeignetem Spachtel auf den Untergrund auftragen (Naßschichtdicke max. 0,7 mm). Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen 15 und 30 °C liegen.

Es können am Tag mehrere Spachtelungen erfolgen, wobei auch eine Naß in Naß–Verabeitung möglich ist.

Bei Schichtarbeiten von ca. 0,5 mm beträgt die Trockenzeit ca. 3 – 4 Stunden, bei Schichtarbeiten über 0,5 mm erhöht sich die Trockenzeit auf ca. 24 Stunden.

Nach entsprechender Trocknung kann dann die gespachtelte Fläche mit feinem Schleifpapier geschliffen und mit Kunstharzlacken, sowie auch wasserverdünnbaren Lacken (z. B. Dispersionslacken) gestrichen werden.

Fleckspachtelungen sind vor dem Überlackieren zu grundieren, ganzflächige Spachtelungen können direkt überlackiert werden.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Pinselreiniger zu reinigen.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern.

In geschlossenen Originalgebinden 2 Jahre lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Tuben zum Recycling geben!

Tuben mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben!

Verpackung

250–g–Tube	 (12 Stück/VE; 30 VE/Palette)                                                                              EAN-Code:  4015995901085

Besondere Hinweise

- Vor Kindern geschützt aufbewahren.

- Während der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

- Spachtelmasse nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Enthält 2-Butanonoxim, Cobalt(2+)salze

- Kann allergische Reaktionen hervorrufen

- GISCODE:   M-GP-03